BÀI 1: XI MĂNG

- Chỉ tiêu 1: LƯỢNG NƯỚC TIÊU CHUẨN Ntc (%)

  - Kết quả và tính toán: theo kq thí nghiệm

| Loại xi măng | Lần thử | Lượng xi măng (g) | Lượng nước (ml) | Cách đáy (mm) | Đạt/ Không đạt | Ntc (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB | 1 | 500 | 155 | 9 | KO |  |
|  | 2 | 500 | 165 | 5 | Đ | 33 |

  - Kết luận và nhận xét

- Kết luận về lượng nước tiêu chuẩn của loại xi măng thí nghiệm có hợp lý với khoảng thường có hay không ? Thường PCB = 30 -:- 40%

- Nêu ý nghĩa, mục đích xác định lượng nước tiêu chuẩn.

- Ý nghĩa:

- Mục đích:

- Chỉ tiêu 2: ………………………………………………………………….

  - Kết quả và tính toán: LOẠI XM:

| t0 (thời điểm trộn X và Ntc) | t1 (thời điểm X bắt đầu ngưng kết) | t2 (thời điểm X kết thúc ngưng kết) | Thời gian bắt đầu ngưng kết Tbđnk = t1 – t0 (phút) | Thời gian kết thúc ngưng kết Tktnk = t2 – t0 (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h | 9h5 | 13h45 |  |  |

  - Kết luận và nhận xét

- So với TCVN  2682:2009 (nếu là xi măng PC), TCVN 6260:2009 (nếu là xi măng PCB), kết luận về thời gian bắt đầu và kết thúc ngưng kết đạt hay không ? (Minh chứng rõ ràng)

HD: Đối với PCB:

Tbđnk > 45’ : đạt

Tktnk < 420’: đạt

- Ý nghĩa thời gian ngưng kết: là 1 trong các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của xi măng dùng trong thi công

- Tbđnk :  đủ dài để thi công (trộn – vận chuyển – đổ - đầm)

- Tktnk :càng ngắn đẩy nhanh tiến độ, luân chuyển ván khuôn nhanh

- Mục đích thí nghiệm thời gian ngưng kết: phân bố thời gian thi công hợp lý.

- Chỉ tiêu 3: ………………………………………………………………….

Xi măng đem kiểm tra Mác là: PCB…40……..hay PC……… của công ty…Bỉm Sơn……………….

  - Kết quả và tính toán: Tuổi mẫu…28….ngày

Độ lệch được tính: (Ri – Rtb)*100%/Rtb

| Mẫu thứ i | Lực gây nén P (N) | Diện tích F (mm2) | Độ bền nén Ri = P/F, N/mm2 |  | Độ lệch của Ri với Rtb (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73 780 | 1600 | 41.88 |  | ...<10 |
| 2 | 74 700 | 1600 | 40.43 |  | .....<10 |
| 3 | 76 100 | 1600 | 41.31 |  | .....<10 |
| 4 | 75 600 | 1600 | 41.00 |  | ......<10 |
| 5 | 73 800 | 1600 | 39.88 |  | .....<10 |
| 6 | 74 100 | 1600 | 37.56 |  | .......<10 |
| Kết quả | Độ bền nén Trung bình |  |  | R6mau = 40.34 | Rcuối = 40.34 |

Độ lệch R = Ri-R6R6⋅100%

  - Kết luận và nhận xét

- Kết luận về kết quả thử độ bền nén Rn:

- Nếu bị hủy kết quả thì nhận xét vì sao kết quả bị hỏng và đưa giải pháp xử lý:

- Nếu có kết quả Rcuối = ...40.34.........N/mm2 đem so với Mác xi măng đem kiểm tra .....>40...........=> Kết luận có đạt Mac ko ? đạt Mác

- Ý nghĩa xác định khả năng chịu lực của xi măng: đây là 1 chỉ tiêu đánh giá chất lượng của xi măng

- Mục đích thí nghiệm xác định khả năng chịu lực

- Kiểm tra xi măng đạt Mac để xuất xưởng.

- Xác định R thực tế của xi măng để phục vụ thiết kế cấp phối bê tông.